| Thermo-Top Wärmeverteilungs- und Entkopplungsplatte > renovier-ideal > bessere Wärmeverteilung für bestehende Fbhzg. > spannungstrennende Zwischenlage > sichere Brücke bei Problemuntergründen > sehr emissionsarm – EC1 Plus | /. |
| --- | --- |

Produktbeschreibung

5-schichtiges Kunstfasergemisch mit mittig integrierter Alufolie als Wärmeverteilungsplatte über Fußbodenheizungen. Die ca. 1,5 mm starke Platte ist bestens geeignet zur schnelleren und gleichmäßigeren Wärmeverteilung für Heizestriche mit geringer Rohrüberdeckung sowie gleichzeitig spannungsabbauender Entkopplung. Als Oberbelag sind keramische Fliesen, Naturstein, Parkett, Mehrschichtparkett und Laminat geeignet. Einsetzbar an Wand- und Bodenflächen für Verkehrslasten bis 5 kN/m². Bei keramischen Fliesen und Naturstein mit einer Materialdicke kleiner 10 mm sowie bei jeglichen Belagsformaten kleiner 10 x 10 cm ist eine Spachtelung mit einer faserarmierten Spachtelmasse (mind. 3 mm Schichtdicke) erforderlich, z. B. mit Nivelliermasse NH 75. Informationen zum Einsatz auf jungen Zementestrichen zwischen dem 2. und 5. Tag sind im Kapitel "Für ein perfektes System" beschrieben. Lieferform: Gebinde; Überverpackung; Palette. STK; 400. Lagerung: Frostfrei, kühl und trocken auf Holzrost im unangebrochenen Originalgebinde lagerfähig: unbegrenzt

Verarbeitung

Empfohlenes Werkzeug: Scharfes Messer, Cuttermesser, Schere. Keramik und Naturstein Auf den vorbereiteten Untergrund mit einer Zahnkelle (4 mm) geeigneten Fliesenklebemörtel auftragen; Mindestanforderung C2 FT, z. B. Schnellflex Klebemörtel Trass SFK 85. In den noch offenen Klebemörtel die Thermo-Top Wärmeverteilungs- und Entkopplungsplatte einschieben und fest andrücken. Die Platten sind weitestgehend hohlraumfrei zu verlegen. Es ist darauf zu achten, dass bei der Verlegung keine Kreuzfugen entstehen. Zu angrenzenden aufsteigenden Baukörpern sind Bewegungsfugen auszubilden, z. B. mit Randdämmstreifen RS 50. Nachdem die Entkopplungsplatten verlegt und fest verklebt sind, werden die Stoßfugen mit einem schmalen Malerband überklebt, um das Eindringen von Klebemörtel oder Spachtelmasse zu verhindern, um Körperschallbrücken zu vermeiden. Der Oberflächenbelag (Naturstein oder Keramik) ist mit einem geeigneten und auf den Oberbelag abgestimmten Fliesenklebemörtel nach den Regeln der Technik zu verlegen. Verbrauch nach Zahnungsgröße für die Installation der Platten zum Untergrund (C2-Fliesenklebemörtel): 4 X 4 X 4 mm; ca. 1,2 kg/m² Parkett- und Laminat Auf den vorbereiteten Untergrund mit einer Spachtelzahnung (B1, B2, B3, PK) geeigneten Klebstoff auftragen, z. B. Parkettklebstoff PU 566, MS-K 530, MS-K 511, MS-K 88. In den noch offenen Kleber die Thermo-Top Wärmeverteilungs- und Entkopplungsplatte einschieben und fest andrücken. Die Platten sind weitestgehend hohlraumfrei zu verlegen. Es ist darauf zu achten, dass bei der Verlegung keine Kreuzfugen entstehen. Zu angrenzenden aufsteigenden Baukörpern sind Bewegungsfugen auszubilden, z. B. mit Randdämmstreifen RS 50. Nachdem die Entkopplungsplatten verlegt und fest verklebt sind, werden die Stoßfugen mit einem schmalen Malerband überklebt, um das Eindringen von Klebemörtel oder Spachtelmasse zu verhindern, um Körperschallbrücken zu vermeiden. Der Oberflächenbelag (Parkett oder Laminat) ist mit einem geeigneten und auf den Oberbelag abgestimmten Klebstoff nach den Regeln der Technik zu verlegen. Verbrauch nach Zahnungsgröße für die Installation der Platten zum Untergrund (Parkettklebstoff): B 15; ca. 1,2 kg/m² Alternativ können die Platten auch mit Fliesenklebemörtel installiert werden (siehe Verarbeitung Keramik und Naturstein).

|  | Technische Angaben |
| --- | --- |
|  | Farbe; weiß. Format; ca. 120 x 60 cm; Toleranz Zuschnitt: +/- ca. 1 mm. Dicke; Ca. 1,5 mm. |
| Prüfzeugnisse |  |
| Geprüft nach (Norm, Klassifizierung ...) siehe Anhang Technische Daten |  |

Untergrund

Beton Zementestrich Anhydritestrich Zementputz Kalkzementputz Gipsputz Gips-Wandbauplatten, Gipsfaserplatten Mauerwerk, z. B. Leichtbeton-Hohlwandplatten, Porenbeton, KS-Planblock, Porenbeton-Bauplatten Zementgebundene mineralische Bauplatten Der Untergrund muss trocken, frostfrei, fest, tragfähig, formstabil und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Trennmitteln und losen Teilen sein und den geltenden technischen nationalen und europäischen Richtlinien, Normen sowie den allgemein anerkannten Regeln des Fachs bzw. der Technik entsprechen.

| Für ein perfektes System |  |
| --- | --- |
| Einsatz auf jungen Zementestrichen zwischen dem 2. und 5. Tag Die grundsätzliche Vorgehensweise siehe im Abschnitt Verarbeitung: Keramik und Naturstein. Sobald der Estrich zuverlässig begehbar ist, kann mit der Verlegung der Akustik-Top Trittschall und Entkopplungsplatte mit einem hochvergüteten Fliesenklebemörtel der Klassifikation C2 FT S1 begonnen werden, z. B. mit Schnellflex Klebemörtel Trass SFK 85. Die Belagsverlegung und – Verfugung muss bis zum 5. Tag nach der Estricheinbringung fertig gestellt sein. Empfehlung Fugenmörtel: Flexfuge Platinum FX 66. Der noch feuchte Belag darf während des Austrocknungszeitraums der Gesamtkonstruktion nicht abgedeckt werden. |  |
| Produkt- und Verarbeitungshinweise |  |
| Materialhinweise: Bei Verarbeitung außerhalb der idealen Temperatur- und/oder Luftfeuchtigkeit verändern sich Materialeigenschaften merklich. Materialien vor der Verarbeitung entsprechend temperieren. Umgebungshinweise: Nicht bei Temperaturen unter + 5°C verarbeiten! Der ideale Temperaturbereich für Material, Untergrund und Luft liegt bei + 15°C bis + 25°C. Optimale Luftfeuchtigkeit bei 40 % bis 60 % relativ. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Wind und Wetter schützen. Tipps: Grundsätzlich empfehlen wir vorab eine Probefläche anzulegen oder mittels Kleinversuch vor zu testen. Produktdatenblätter aller im System verwendeten Murexin-Produkte ebenfalls beachten. Für Ausbesserungsarbeiten ein unverfälschtes Originalprodukt der jeweiligen Charge aufbewahren. Bei Verklebung auf beheizten Untergründen muss die Inbetriebnahme der Heizung ggfs. nach Protokoll oder Richtlinie erfolgt sein. Während der Verarbeitung und Erhärtung darf die Fußbodenheizung nicht eingeschaltet sein. Bei unseren technischen Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, welche unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen. natürlicher Rohstoffe können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen. |  |

Sicherheitshinweise

Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen, will nach bestem Wissen beraten, ist ohne Rechtsverbindlichkeit und begründet weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Anwendung unserer Produkte darf nur durch Fachleute und/oder versierte, fachkundige und entsprechend handwerklich begabte Personen erfolgen. Der Anwender kann nicht von einer Rückfrage bei Unklarheiten sowie einer fachmännischen Verarbeitung entbunden werden. Grundsätzlich empfehlen wir vorab eine Probefläche anzulegen. oder mittels Kleinversuch vor zu testen. Naturgemäß können nicht alle möglichen, gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten lückenlos beinhaltet sein. Auf Angaben, welche man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann, wurde verzichtet. Die geltenden, technischen, nationalen und europäischen Normen, fachlichen Richtlinien und Technischen Merkblätter hinsichtlich der Untergrundvorbereitung und des Nachfolgeaufbaus sind zu beachten. Gegebenenfalls Bedenken anmelden. Das jeweils neueste Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind im Internet unter www.murexin.de abrufbar. Alle Angaben unter Vorbehalt.

Anhang Technische Daten